Technický popis zakázky

POPIS OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ STAV

Oprava dlažeb a obkladů bude provedena v prostoru varny,  umývárny  kuchyňského nádobí, čisté přípravny zeleniny a přípravny uzenin. Upravované podlahy jsou  z  poloviny plochy nad podsklepenou částí, z poloviny na terénu. Z toho vyplývají dvě rozdílné skladby stávajících podlah:

Skladba podlahy nad podsklepenou částí (dle projektové dokumentace):

Keramické dlaždice protiskluz. 							8 mm

Teramotmel, lepidlo (sokrat)							5 mm

Betonová mazanina B II (dilatováno 2x2m)					37 mm

Lepenka A 400 SH								1 mm

Polystyren									30 mm

Vyrovnávací cementový potěr							15 mm

Stávající stropní panel

Skladba podlahy nad nepodsklepenou částí (dle projektové dokumentace):

Keramické dlaždice protiskluz. 							8 mm

Teramotmel, lepidlo (sokrat)							5 mm

Betonová mazanina B II (dilatováno 2x2m)					51 mm

Lepenka A 400 SH								1 mm

Polystyren									30 mm

Hydroizolace Sklobit Pe								5 mm

Podkladní beton

Technický popis požadovaných stavebních úprav:

Na obou částech bude provedeno vybourání stávající keramické dlažby a menších ploch (cca 5% celkové plochy) včetně vrstvy lepidla  a jeho vybroušení na podkladní beton

Dle potřeby bude provedeno srovnání 	podkladu vyrovnávací stěrkou LBCS OV 30. V této vrstvě bude provedeno navýšení spádu na cca 20 % plochy a to v nejvyšším místě o maximálně 20 mm (nejdříve ošetřit penetračním nátěrem CP 203)

V ploše podlahy s vytažením o 300 mm nad podlahu bude provedena jednosložková flexibilní hydroizolační stěrka odolná proti tlakové vodě SE 6, v koutech a napojení na odvodňovací podlahové žlaby budou použity systémové bandáže SE 5

Dlažba keramická slinutá, formát 200/200/9 mm, třída protiskluznosti R 12, struktura povrchu a barva dle vzoru Taurus 61 SR4 Tunis bude položena do lepícího tmelu typu C2TE (např. LBCS AD 530)

Spárování bude provedeno spárovací hmotou typu na bázi epoxidu (např. GE EASY), v kontaktu s odvodňovacími podlahovými žlaby bude spárování provedeno silikonovým tmelem

Sokl keramický s požlábkem, formát 200/90 mm shodného materiálového a barevného provedení s dlažbou a doplnění spodní části bílého keramického obkladu formátu 150/150 mm v celkové výšce 22 – 30 cm nad soklem bude proveden tak, aby navazoval na plochu stávajícího keramického obkladu stěn (podhoz, hydroizolační stěrka napojená na hydroizolaci podlahy)

Zadavatel umožní pro plnění této zakázky použití i jiných, kvalitativně obdobných materiálů (výrobků).

Odstranění odpadů:

Součástí zakázky bude odstranění veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla.