POZOR!  Veškeré uvedené materiály jsou pouze orientační a určují pouze míru standardu!

Materiály mohou být nahrazeny materiálem stejných případně lepších vlastností a kvalit.

Zateplení vč. silikonové omítky musí být provedeno v souladu ETICS třídy A a  normami 
(ČSN 732901) a technologickými pravidly dodavatele systému. Zateplení bude provedeno včetně všech systémových dilatačních profilů, systémových doplňků a příslušenství.

Podklad pod zateplení musí být připraven v souladu s technologickým předpisem daného zateplovacího systému.

Dodavatel kotevního systému předloží výsledky výtažné zkoušky!

Zakládací profil zateplení z MV musí být z nehořlavého materiálu.

Použité zateplovací materiály:

Stabilizovaný samozhášivý pěnový polystyrén (EPS) s tenkovrstvou probarvenou omítkou certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

Minerální vlna s tenkovrstvou probarvenou omítkou certifikovaného systému ETICS, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

Stabilizovaný samozhášivý extrudovaný polystyrén (XPS) s keramickým obkladem certifikovaným systémem ETICS se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,039 W/mK.

S01 – Zateplení obvodových konstrukcí – polystyrénem, tl. 160 mm

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Fasádní stabilizovaný polystyrén EPS 70F	160 mm

- Připevňovací hmoždinky

- Polystyrénová zátka

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2,0 mm)

S02 – Zateplení obvodových konstrukcí – minerální vlnou, tl. 160 mm

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Izolační desky z minerálních vláken	160 mm

- Připevňovací hmoždinky

- Zátka z minerální vlny

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2,0 mm)

S03 – Zateplení soklu– extrudovaným polystyrénem, tl. 160 mm

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Fasádní stabilizovaný extrudovaný polystyrén XPS	160 mm

- Připevňovací hmoždinky

- Polystyrénová XPS zátka

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Keramický obklad

+ V místech 300 mm nad UT a 500 mm pod stávající hydroizolaci podlahy původní kotelny bude

na obvodové zdivo natavena izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifik. asfalt. pás) tl. 4 mm.

+ Pro zateplení pod UT bude použit systém ETICS výhradně lepený z důvodu aby nebyla

poškozena nová izolace proti zemní vlhkosti. Pod UT bude na ETICS přiložena filtrační a

ochranná textilie a teprve pak se provede zásyp.

S04 – Zateplení soklu – polystyrénem, tl. 160 mm

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Fasádní stabilizovaný polystyrén EPS 70F	160 mm

- Připevňovací hmoždinky

- Polystyrénová zátka

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Keramický obklad

S05 – Zateplení soklu – minerální vlnou, tl. 160 mm

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Izolační desky z minerálních vláken	160 mm

- Připevňovací hmoždinky

- Zátka z minerální vlny

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Keramický obklad

S06 – Zateplení vnějšího ostění, nadpraží, tl. 30 mm

(Parapety budou zatepleny extrudovaným polystyrénem XPS tl. 30 mm)

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Fasádní stabilizovaný polystyrén EPS 70F	30 mm

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2,0 mm)

S07 – Zateplení obvodových konstrukcí – extrud. polystyrénem, tl. 160 mm

- Stávající cihelné obvodové zdivo	375 mm

- Odstranění odpadáv. částí omítky, vyčištění podkladu

- Penetrace podkladu

- Lepící a stěrkovací tmel

- Fasádní stabilizovaný extrudovaný polystyrén XPS	160 mm

- Připevňovací hmoždinky

- Polystyrénová XPS zátka

- Lepící a stěrkovací tmel	5-10 mm

- Armovací tkanina

- Základní nátěr (působí jako spojka přilnavosti a snižuje nasákavost podkladu)

- Krycí silikonová probarvená omítka (zrno 2,0 mm)

PD1 – Podlaha na terénu - Keramická dlažba (1.01)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 20/25 s KARI sítí oka 100/100/6 mm, 	60 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

+ dilatace betonu po max. vzdálenosti 6x6 m

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 150S   	120 mm

- Izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifikovaný natavený asfaltový pás) 	4 mm

- Asfaltová penetrace

- Srovnání stávající podlahy nivelační stěrkou	1-20 mm

- Vyčištění podkladu po bouracích pracích, penetrace podkladu

- Stávající podlahové konstrukce

+ V místech rýh pro rozvody ležaté kanalizace provést zabetonování stávajících podlah, včetně vložení KARI sítě oka 100/100/6 mm a zasypání potrubí ležaté kanalizace materiálem, viz. část 
PD D.1.4.300 Zdravotechnika.

PD2 – Podlaha na terénu - Keramická dlažba (1.03, 1.06, 1.07)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- Pružná hydroizolační stěrka, vč. hydroizolační těsnící pásky, penetrace podkladu

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 20/25 s KARI sítí oka 100/100/6 mm, 	60 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 100S   	120 mm

- Izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifikovaný natavený asfaltový pás) 	4 mm

- Asfaltová penetrace

- Srovnání stávající podlahy nivelační stěrkou	1-20 mm

- Vyčištění podkladu po bouracích pracích, penetrace podkladu

- Stávající podlahové konstrukce / stávající šachtový shoz

+ Stávající šachtový shoz zasypat štěrkopískem, hutnit po 300 mm vrstvách, provést zabetonování stávajícího shozu betonem tl. 150 mm, včetně vložení KARI sítě oka 100/100/6 mm

+ Místnost č. 1.03 vyspádovat směrem k vpusti, min. spád 0,5 %.

+ V místech rýh pro rozvody ležaté kanalizace provést zabetonování stávajících podlah, včetně vložení KARI sítě oka 100/100/6 mm a zasypání potrubí ležaté kanalizace materiálem, viz. část 
PD D.1.4.300 Zdravotechnika.

PD3 – Podlaha na terénu - Keramická dlažba (1.04, 1.05)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 20/25 s KARI sítí oka 100/100/6 mm, 	60 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 100S   	120 mm

- Izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifikovaný natavený asfaltový pás) 	4 mm

- Asfaltová penetrace

- Srovnání stávající podlahy nivelační stěrkou	1-20 mm

- Vyčištění podkladu po bouracích pracích, penetrace podkladu

- Stávající podlahové konstrukce / stávající šachtový shoz

+ Stávající šachtový shoz zasypat štěrkopískem, hutnit po 300 mm vrstvách, provést zabetonování stávajícího shozu betonem tl. 150 mm, včetně vložení KARI sítě oka 100/100/6 mm

+ V místech rýh pro rozvody ležaté kanalizace provést zabetonování stávajících podlah, včetně vložení KARI sítě oka 100/100/6 mm a zasypání potrubí ležaté kanalizace materiálem, viz. část 
PD D.1.4.300 Zdravotechnika.

PD4 – Podlaha nad topným kanálem - Keramická dlažba (1.06, 1.07)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 20/25 s KARI sítí oka 100/100/6 mm, 	60 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 100S   	120 mm

- Profilované trapézové plechy TR 40s/160 S + KARI 100/100/6 mm

s montážním podepřením + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 70 mm	celkem 110 mm

- Pro uchycení trapézových plechů po obvodu U140, kotveno do stávajících konstrukcí

- Stávající topný kanál – ponechán funkční

PD4a – Podlaha nad bývalou výtahovou šachtou- PVC (1.08)

- PVC + lepidlo 		5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 20/25 s KARI sítí oka 100/100/6 mm, 	70 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 100S   	120 mm

- Izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifikovaný natavený asfaltový pás) 	4 mm

- Profilované trapézové plechy TR 40s/160 S + KARI 100/100/6 mm

s montážním podepřením + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 70 mm	celkem 110 mm

- Pro uchycení trapézových plechů po obvodu U140, kotveno do stávajících konstrukcí

PD5 – Podlaha na terénu - Teracová dlažba (1.02) – pojízdná do 3t

- Teracová dlažba do maltového lože, protiskluznost R 10	25 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 25/30 s KARI sítí oka 2x 100/100/6 mm, 	70 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

(+ v místě nájezdu na podlahu (práh) vložit navíc KARI sít oka

100/100/6 mm - pás šířky 500 mm)

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 200S   	100 mm

- Izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifikovaný natavený asfaltový pás) 	4 mm

- Asfaltová penetrace

- Srovnání stávající podlahy nivelační stěrkou	1-20 mm

- Vyčištění podkladu po bouracích pracích, penetrace podkladu

- Stávající podlahové konstrukce

+ V místech rýh pro rozvody ležaté kanalizace provést zabetonování stávajících podlah, včetně vložení KARI sítě oka 100/100/6 mm a zasypání potrubí ležaté kanalizace materiálem, viz. část 
PD D.1.4.300 Zdravotechnika.

PD6 – Podlaha na terénu - PVC (1.08)

- PVC + lepidlo 		5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonová mazanina C 20/25 s KARI sítí oka 100/100/6 mm, 	70 mm

včetně dilatačních pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí

- Separační PE fólie

- Tepelná izolace z desek z podlahového pěnového polystyrénu EPS 100S   	120 mm

- Izolace proti zemní vlhkosti (1x SBS modifikovaný natavený asfaltový pás) 	4 mm

- Asfaltová penetrace

- Srovnání stávající podlahy nivelační stěrkou	1-20 mm

- Vyčištění podkladu po bouracích pracích, penetrace podkladu

- Stávající podlahové konstrukce

PD7 – Podlaha 2.NP - Keramická dlažba (2.08)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonový potěr C 20/25, vč. dilat. pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí	45 mm

- Separační PE fólie

- Kročejová a tepelná izolace z desek z pěnového polystyrénu EPS  	30 mm

- Profil. trapézové plechy TR 40s/160 + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 50 mm	celkem 90 mm

(+ KARI síť oka 100/100/6 mm, viz. výkres výztuže stropní desky – D.1.2 Staveb. kční část)

- Nosná konstrukce stropu - ocelové nosníky I a U (dle stavebně k-ční části)	240 mm

- Systémový sádrokartonový stropní podhled nad 1.NP, (požární odolnost 30 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

PD8 – Podlaha 2.NP - Keramická dlažba (2.10, 2.11, 2.12)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- Pružná hydroizolační stěrka, vč. hydroizolační těsnící pásky, penetrace podkladu

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonový potěr C 20/25, vč. dilat. pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí	45 mm

- Separační PE fólie

- Kročejová a tepelná izolace z desek z pěnového polystyrénu EPS  	30 mm

- Profil. trapézové plechy TR 40s/160 + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 50 mm	celkem 90 mm

(+ KARI síť oka 100/100/6 mm, viz. výkres výztuže stropní desky – D.1.2 Staveb. kční část)

- Nosná konstrukce stropu - ocelové nosníky I a U (dle stavebně k-ční části)	240 mm

- Systémový sádrokartonový stropní podhled nad 1.NP, (požární odolnost 30 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

PD9 – Podlaha 2.NP - PVC (2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06)

- PVC + lepidlo 		5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonový potěr C 20/25, vč. dilat. pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí	45 mm

- Separační PE fólie

- Kročejová a tepelná izolace z desek z pěnového polystyrénu EPS  	40 mm

- Profil. trapézové plechy TR 40s/160 + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 50 mm	celkem 90 mm

(+ KARI síť oka 100/100/6 mm, viz. výkres výztuže stropní desky – D.1.2 Staveb. kční část)

- Nosná konstrukce stropu - ocelové nosníky I a U (dle stavebně k-ční části)	240 mm

- Systémový sádrokartonový stropní podhled nad 1.NP, (požární odolnost 30 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

PD10 – Podlaha 2.NP - PVC (2.07)

- PVC + lepidlo 		5 mm

- (Dle potřeby samonivelační stěrka tl. 5 mm)

- Betonový potěr C 20/25, vč. dilat. pásek z pěnového polyetylenu po obvodu zdí	45 mm

- Separační PE fólie

- Kročejová a tepelná izolace z desek z pěnového polystyrénu EPS  	40 mm

- Profilované trapézové plechy TR 40s/160 S + KARI 100/100/6 mm

s montážním podepřením + nadbetonávka C 16/20 XC1  tl. 70 mm	celkem 110 mm

- Pro uchycení trapézových plechů po obvodu U140, kotveno do stávajících konstrukcí

- Systémový sádrokartonový stropní podhled nad 1.NP, (požární odolnost 30 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

PD11 – Podlaha schodišťových stupňů- Keramická dlažba (2.09)

- Keramická dlažba, protiskluznost R 10, 	10 mm

spárovaná flexibilní vodoodpudivou spárovací hmotou

- Flexibilní lepidlo, pro celoplošné lepení dlažby 	5 mm

- Železobetonová konstrukce schodiště

SK1 – Střešní konstrukce

- Hladká hliníková falcovaná střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Pojistná fólie

- OSB 3 deska - tl. 18 mm

- Nátěr proti hnilobě a plísním stávajících dřevěných krokví na

valašsko - 140/160 mm (+ výměna cca. 30%)

- Antikorozní nátěr stávajících ocelových příhradových vazníků

- Odvětrávaná vzduchová mezera

- Tepelná izolace z minerální (kamenné) vlny - tl. 240 mm

- Parotěsná zábrana

- Systémový sádrokartonový stropní podhled, (požární odolnost 15 minut)

1 x SDK deska požární-červená, tl. 15 mm, (kovová nosná konstrukce, včetně

všech  systémových prvků a příslušenství, výztužných pásek, závěsů apod.)

- Vyčištění podkladu + penetrace, malba

SK2 – Střešní konstrukce – bývalá sýpka

- Hladká hliníková falcovaná střešní krytina (dvojitá stojatá drážka) tl. 0,7 mm

(včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Pojistná fólie

- OSB 3 deska - tl. 18 mm

- Dřevěná konstrukce krovu - krokve 80/180 mm

SK3 – Střešní konstrukce – kuřárna

- Hladká hliníková falc. střešní krytina (dvojitá stojatá drážka)

tl. 0,7 mm (včetně systémového trubkového sněhového zachytávače)

- Přišroubovaná OSB 3 deska - tl. 18 mm (do ocel. k-ce přístřešku)

- Ocelové krokve přístřešku 40/100/3