### Vězeňská služba České republiky, věznice Kynšperk nad ohří

### Technická specifikace stavební akce

### „Kynšperk – oprava podlah“

### _____________________________________________________________________

Zpracoval: Ing. David Vincourek

24. 5. 2016

### Popis současného stavu a zdůvodnění nezbytnosti opravy

Součástí nemovitého majetku Věznice Kynšperk nad Ohří jsou objekty č. 003 – Kuchyňský blok, č. 008 – Výrobní blok „A“, č. 022 – Výrobní blok „B“, č. 026 – Sklad,        č. 054 – Ubytovna odsouzených „D“.

Podlahy v těchto objektech jsou opotřebovány, proto je navrženo provedení jejich oprav. V objektu č. 003 ve skladu brambor podlaha nevyhovuje hygienickým požadavkům. Objekty č. 008, 022, 026 jsou určeny pro výrobu a jejich podlahy jsou značně fyzicky opotřebovány, nevyhovují zejména technickým požadavkům na kvalitu podlah. Podlahy v objektu č. 054 se drolí a jsou rozbité, nevyhovují z hlediska bezpečnosti i hygienických požadavků, hrozí nebezpečí vzniku úrazů.

### Popis způsobu řešení opravy

Oprava podlahy objektu č. 003 – Kuchyňský blok (celkem 90 m2)

1.PP - Místnost č. 008

Popis prací (celkem 90 m2):

- Úprava povrchu

Jedná se o lehké přefrézování povrchu a ruční dobroušení krajů, odstranění stavební sutě.

- Pevnostní můstek

Bude provedena hloubková penetrace vhodným penetračním prostředkem, provedení vazebního pevnostního můstku.

- Nosná vrstva

Jedná se o dodávku a uložení samonivelační stěrky pro průmyslové podlahy v průměrné        tl. 5 mm.

- Závěrná vrstva

Bude proveden nátěr vhodný pro styk s potravinami ve dvou vrstvách. Povrch musí být snadno čistitelný, odolný, nenasákavý, omyvatelný a netoxický.

Oprava průmyslové podlahy objektu č. 008 – Výrobní blok „A”, (1562 m2)

Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v místnosti č. 304:

- zbytky původního lepení v tl. 0,5 až 1 mm

- betonová mazanina s drátěným pletivem, tl. 40 - 65 mm

- lepenka A 400 H

- fibrex 1,7 (kročejová izolace – minerální vlna) - tl. 15 mm

- stropní konstrukce

Popis prací (místnosti 1084 m2):

1.NP - Místnosti č. 105 (dl.), 108(dl. ½ místnosti), 109 (dl.), 110 – dílny, (plocha 360 m2)

2.NP - Místnosti č. 204, 207, 209, 210 – dílny, (plocha 363 m2)

3.NP - Místnosti č. 304, 307, 309, 310 – dílny, (plocha 361 m2)

- Úprava povrchu

Jedná se o lehké přefrézování povrchu a ruční dobroušení krajů, odstranění stavební sutě, v některých místnostech odstranění zbytků PVC.

Odstranění uvolněných dlaždic (cca 30 m2), penetrace, vyplnění otvorů správkovou cementovou maltou, přebroušení podkladu, vysátí prachu, likvidace suti.

- Pevnostní můstek

Bude provedena hloubková penetrace vhodným penetračním prostředkem, provedení vazebního pevnostního můstku.

- Hrubé vyrovnání

Hrubé vyrovnání výtluků a prohlubní.

- Nosná vrstva

Jedná se o dodávku a uložení samonivelační stěrky pro finální průmyslové podlahy v průměrné tl. 5 mm.

- Závěrná vrstva

Bude provedena 2x penetrační vrstva transparentní nátěrem.

Popis prací (chodby 478 m2):

1.NP - místnosti č. 120, 121 – chodby (plocha 156 m2 - dlažba)

2.NP - místnosti č. 218, 219 – chodby (plocha 164 m2 - dlažba)

3.NP - místnosti č. 318, 319 – chodby (plocha 158 m2 - dlažba)

- Úprava povrchu

Bude provedeno odstranění dlažby na pevný nosný podklad. Přebroušení podkladu, vysátí prachu, likvidace suti.

- Pevnostní můstek

Penetrace podkladu se vsypem křemičitého písku.

- Nosná vrstva

Nesoudržný písek bude odstraněn a provedena samonivelační vysokopevnostní stěrka pro finální průmyslové podlahy v tl. cca 10 až 30 mm s oddilatováním u stěn.

- Závěrná vrstva

Po přebroušení pro otevření pórů bude provedena 2x penetrační vrstva transparentní nátěrem.

Oprava průmyslové podlahy objektu č. 022 – Výrobní blok „B”, (celkem 774 m2)

Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v podsklepené části Haly č. II: - umělohmotná povrchová nášlapná vrstva v tl. cca 5 mm - plastbetonová vrstva v tl. cca 10 mm - potěrový beton v tl. cca 85 mm (pravděpodobně provedený suchou směsí - pórovitý) - zbytky izolačního bitumenového pásu - stropní konstrukce Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v podsklepené části Haly II ve zvýšené části: - povrchová nášlapná vrstva z lité betonové směsi v tl. cca 20 mm - potěrový beton v tl. cca 80 mm (pravděpodobně provedený suchou směsí - pórovitý) - kročejová izolace z minerální vaty - stropní konstrukce Přibližná skladba stávající konstrukce podlahy v Hale III ve zvýšené nabetonované části: - povrchová nášlapná vrstva z lité betonové směsi v tl. cca 20 mm - litý beton v tl. cca 140 mm (výztuž nebyla zjištěna) - (tyto vrstvy tvoří nabetonávku podlahy) - nášlapná vrstva v tl. cca 45 mm z jemnozrnného betonu - zbytky separační folie - podkladní beton v průměrné tl. cca 190 mm - pórovitý (výztuž nebyla zjištěna) - štěrkové podloží

Popis prací (Hala II + Hala III celkem 774 m2):

- Hala č. II - podsklepená část (plocha 230 m2)

- Bourání staré podlahy na stropní konstrukci

Jedná se o ruční bourání betonového potěru krytého plastbetonem a vrstvou epoxidové stěrky - celková tl. cca 100 mm, včetně očištění stávající stropní konstrukce.

- Nová podlaha tl. 150 mm

Bude provedena dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů sloupů, dodávka rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávka betonu C25/30, uložení betonu C25/30 - ukládání betonu bude provedeno pomocí čerpadla pod kontrolou rotačního laseru se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.150 mm, dodávka a aplikace vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávka a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 4,5 x 4,5m do 1/3 hl. desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 4,5 x 4,5 m.

- Hala č. II - nepodsklepená část (plocha 319 m2)

- Bourání staré podlahy na terénu

Jedná se o strojní bourání průmyslové podlahy tl. 200 mm ze silničního betonu bez vyztužení, odstranění a likvidace stavební sutě, urovnání podkladní štěrkové vrstvy a její zhutnění (Ede2/Efef1<2,3, Efef2> 60 Mpa), vyrovnání podkladu štěrkem - frakce 0-21 mm s tolerancí +- 10 mm, zaválcování.

- Nová podlaha tl. 150 mm

Bude provedena dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů, dodávka rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávku betonu C25/30, uložení betonu C25/30 - ukládání betonu bude provedeno pomocí čerpadla pod kontrolou rotačního laseru se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.150 mm, dodávka a aplikace vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávka a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 4,5 x 4,5m do 1/3 hl. desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 4,5 x 4,5 m.

- Hala č. III, vč. m.č. 111, 112  (plocha 225 m2)

- Bourání staré podlahy na terénu - s nadbetonávkou

Jedná se o strojní bourání souvrství betonové průmyslové podlahy cca tl. 400 mm bez vyztužení, odstranění a likvidace stavební sutě, urovnání podkladní štěrkové vrstvy a její zhutnění (Ede2/Efef1<2,3, Efef2> 60 Mpa), vyrovnání podkladu štěrkem - frakce 0-21 mm s tolerancí +- 10 mm, zaválcování, dále pak bourání podlahy v místnosti č. 111, č. 112.

- Nová podlaha tl. 150 mm

Bude provedena dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů, dodávka rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávka betonu C25/30, uložení betonu C25/30 - ukládání betonu bude provedeno pomocí čerpadla pod kontrolou rotačního laseru se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl.150 mm, dodávka a aplikace vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávka a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 4,5 x 4,5m do 1/3 hl. desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 4,5 x 4,5 m.

Oprava průmyslové podlahy objektu č. 026 – Sklad, (celkem 1037 m2)

Stávající konstrukce podlahy (dle původní PD):

- vozovkový beton tl. 200 mm (35kg/cm2)

- štěrkopískový podsyp tl. 15 – 190 cm (hutnění 1750 kg/m3)

- zemní násyp max. 80 cm (hutnění 1750 kg/m3)

Popis prací (celkem 1037 m2):

- Bourání staré podlahy (1005 m2)

Jedná se o strojní bourání průmyslové podlahy tl. 200 mm ze silničního betonu bez vyztužení, dále o odstranění a likvidaci stavební sutě, urovnání podkladní štěrkové vrstvy a její zhutnění (Ede2/Efef1<2,3, Efef2> 60 Mpa), vyrovnání podkladu štěrkem frakce 0-21 mm s tolerancí +- 10 mm a následné zaválcování. Řezání betonu do tl. 200 mm v délce 13 m a oddilatování od ostatních konstrukcí před začátkem bourání podlahy.

- Příprava pro dva nájezdy do budovy  (32 m2)

Bude provedeno řezání asfaltobetonového krytu o celkové délce cca 24 m, vybourání asfaltobetonového krytu o celkové ploše 32 m2, odstranění a likvidace sutě.

- Vybudování nové podlahy tl. 200 mm (1005 m2)

Jedná se o dodávku a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů, dodávku rozptýlené výztuže 20 kg/m3, dodávku betonu C25/30, uložení betonu C25/30 – ukládání betonu bude provedeno laserem řízenými stroji se zvibrováním vibrační plovoucí latí a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl. 200 mm, (předpokládá se uložení betonu na plochu přímo z domíchávačů), dodávku a aplikaci vsypu 3 kg/m2 a strojní zahlazení povrchu, dodávku a provedení penetrace – nátěr 0,1 kg/m2, řezání dilatačních spár v rastru cca 6 x 6m do 1/3 hloubky desky, dočasné zaplnění řezaných dilatačních spár PE profilem pro zabránění nadměrnému vysychání jejich hran, po odeznění smršťovacích procesů zatmelení řezaných dilatačních spár pružným tmelem v rastru cca 6 x 6 m.

- Vybudování dvou nájezdů do budovy (32 m2)

Bude provedena dodávka lemovacích úhelníků 50/50/6 žárově pozinkovaných o celkové délce 8 m na nájezdovou hranu, dodávka a uložení separační folie s přesahy pro zajištění volného smrštění desky během hydratace a vysychání, dodávka betonu C30/37 XF3, uložení betonu ve spádu cca 5%, zvibrování a přehlazení plovoucí latí do desky o průměrné tl. 200 mm, (předpokládá se uložení betonu na plochu přímo z domíchávačů), strojní zahlazení povrchu a strukturování (protiskluzný povrch), dodávku a provedení penetrace – nátěr 0,1kg/m2.

Oprava epoxidových podlah objektu č.054 – Ubytovna odsouzených „D“, (celkem 1023 m2)

2. NP místnosti č. 243-246, 253, 253a, 255-260 (plocha 362 m2) 3. NP místnosti č. 343-346, 355-360 (plocha 299 m2) 4. NP místnosti č. 443-446, 453, 455-460 (plocha 362 m2)

Popis prací (celkem 1023 m2):

- Úprava povrchu

Bude provedeno odstranění nesoudržných vrstev na pevný nosný podklad. Jedná se o cca 2 vrstvy provedených nivelačních stěrek  v tl. cca 30 mm. Přebroušení podkladu, vysátí prachu, likvidace suti.

- Pevnostní můstek

Penetrace podkladu  se vsypem křemičitého písku.

- Nosná vrstva

Nesoudržný písek bude odstraněn  a  provedena samonivelační vysokopevnostní stěrka vyztužená sklenými vlákny v tl. cca 30 mm s oddilatováním u stěn.

- Závěrná vrstva

Po přebroušení pro otevření pórů bude provedena 1 x penetrace a 2 x epoxidový nátěr v odstínu RAL dle dohody, soklů s vytmelením spáry.

U každého objektu a podlaží je nutné definovat délku pracovního cyklu. Zadavatel si vyhrazuje právo na realizaci pouze části poptávky, u jednotlivých objektů si vyhrazuje právo na realizaci jen některých podlaží. Dodavatel toto musí zohlednit ve své cenové nabídce.

Odkazy na konkrétní výrobky (značky) jsou použity s tím upozorněním, že dodavatel, resp. uchazeč při vypracování cenové nabídky, je oprávněn nabídnout jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Součástí prací je odvoz a nezávadná likvidace všech odpadů vzniklých při provádění opravy podlah. Veškeré práce musí být prováděny v souladu s montážními pokyny a technickými listy pro jednotlivé výrobky.

Tato technická specifikace je součástí zadávací dokumentace pro vypracování cenové nabídky v rámci výběru vhodného zhotovitele. Vybraný zhotovitel musí při provádění prací respektovat zvláštní podmínky týkající se střežení vězeňských prostor.

Přílohy:

- Výkresová část - půdorysy

- Fotodokumentace

- Přehledný rozpočet