Technický popis zakázky

POPIS OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající povlaková živičná hydroizolace je na řadě míst poškozená a nefunkční, dochází k zatékání do objektu v prostoru kuchyňského provozu a dílen. Nejvíce poškozená je střecha v oblasti přechodu na atiky, kde došlo k posunu jednotlivých pásů a odtržení v místech svarů jednotlivých pásů. V ploše střechy jsou na mnoha místech rozsáhlé vzduchové kapsy svědčící o přítomnosti vody ve skladbě střechy.

POŽADOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY

Bude provedeno odstranění nesoudržných částí hydroizolací, jejich přivaření k podkladu a jednovrstvé překrytí novými asfaltovými pásy v místech poškození. Bude použit pás s plnou modifikací s nosnou vložkou polyesterového vlákna o hmotnosti min. 225g/m2 s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření. Hydroizolace na atikách a přilehlých stěnách bude opatřena ukončovací lištou FeZn a trvale plastickým tmelem. (viz soupis výkonů)