Technická specifikace přileb pro zásahové skupiny

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ochranných přileb pro zásahové skupiny (dále jen „ochranná přilba“) Vězeňské služby ČR.

Ochranná přilba byla již v minulosti zavedena do výbavy příslušníků Vězeňské služby České republiky a její počty se doplňují v souladu s potřebou obměny za zastaralé kusy.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o ochrannou přilbu, která musí splňovat technické, užitné a ostatní parametry a vlastnosti uvedené v této technické specifikaci.

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Konstrukce:

Ochranná přilba se musí skládat ze skořepiny přilby, vnitřní výplně (antišokového systému), upínacího systému s krytem brady, hledí přilby a chrániče zátylku.

Materiály použité na výrobu ochranných přileb nesmí podléhat značnějším změnám vlivem stárnutí nebo používání a musí odolávat všem povětrnostním podmínkám (sluneční záření, teplotní rozdíly, déšť). Při styku s pokožkou musí odolávat účinkům pocení a nesmí být škodlivé pro pokožku.

Skořepina přilby:

Jednolitý povrchově upravený polyesterový skelný laminát opatřený po stranách ventilačními otvory.

Vnější povrch hladký, vnitřní povrch bez ostrých výstupků. Okraj skořepiny musí být po celé délce lemován lemovkou o šíři min. 8 mm.

Vnitřní výplň:

Polystyrénová tvarovka o hustotě 33 g/l potažená komfortní polyamidovou tkaninou s molitanovou vycpávkou.

Upínací systém:

PA popruh, zdravotně a hygienicky nezávadný, opatřený plastovým krytem brady s plastovou a zátěžovou pojistkou. K uvolnění zátěžové pojistky musí dojít při zatížení silou max. 40N.

Hledí:

Čiré polohovatelné hledí vyrobené ze speciálního netříštivého polykarbonátu             tl. 3 - 4 mm utěsněné proti skořepině speciálním gumovým těsněním odolného všem běžným chemicky agresivním látkám.

Těsnící profil musí zabraňovat stékání kapalin a chemikálií z přilby do prostoru obličeje. Hledí musí být dostatečně průhledné i za snížené viditelnosti, musí být vyrobeno z materiálu odolného proti poškrábání.

Technická specifikace mechanických vlastností polykarbonátu:

| Hustota | Absorpce vlhkosti | Napětí při protažení, popř. pevnost v tahu | Protažení při přetržení | Modul pružnosti | Rázová houževnatost | Vrubová houževnatost | Tvrdost podle Brinella | Tvrdost měknutí podle Vical B/50N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 1183 g/cm3 | DIN 53714 % | ISO 527 N/mm2 | ISO 527 % | ISO 527 N/mm2 | ISO 179 kJ/m2 | ISO 179 kJ/m2 | ISO 2039 N/mm2 | ISO 306 °C |
| 1,2 | 0,15 | 65 | 80 | 2300 | bez zlomu | 20 | 130 | 145 |

Chránič zátylku:

Pěnový polyethylén s PE vložkou potažený koženkou, popřípadě kůží.

Chránič musí být vyměnitelný nebo snadno demontovatelný a nesmí omezovat pohyb hlavy.

Barevné provedení:

Černá barva.

Velikostní sortiment:

Zadavatel požaduje možnost dodání v uvedeném velikostním sortimentu (obvodu hlavy 53 - 62 cm) -  XS 53-55 cm, S 55-56 cm, M 57-58 cm, L 59-60 cm, XL 61cm , XXL 62cm.

Požadovaný vzorek:

Zadavatel požaduje předložení 1 kusu vzorku ochranné přilby v libovolné velikosti. Předložený vzorek nemusí být označen typovým štítkem. Vzor typového štítku musí být přiložen.

Štítkem se základními údaji:

Ochranná přilba musí být vhodně označen typovým štítkem. Typový štítek nesmí být vidět při standartním používání. Údaje na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti kompletu.

Typový štítek musí obsahovat tyto údaje:

1. 	druh a typ prostředku,

2.	velikost,

4. 	rok a měsíc výroby,

5.	název a adresu výrobce,

6. 	symboly k údržbě a ošetřování.

Požadavek na příslušenství:

Součástí každé ochranné přilby musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce.

Specifické požadavky:

Dodané ochranné přilby musí být nové, vyrobené v jedné výrobní sérii.

Požadavek na bezpečnost a spolehlivost (nutno doložit příslušnými protokoly či posudky):

Skořepina, hledí i chránič zátylku musí být odolné proti prasknutí, roztříštění a průrazu po celé ploše při teplotách -20 °C až +50 °C.

Ochranná přilba musí dostatečně pohlcovat nárazovou energii. Způsob měření: Přilba se nasadí na maketu hlavy tak, aby k nárazu došlo v bodě, který byl před zkouškou určen. Kladivo o hmotnosti 5 kg se spouští z výšky 2,5 m, měřené mezi dolní plochou kladiva a bodem dopadu na přilbě. Síla přenášená na maketu hlavy nesmí přestoupit 19,62 kN.

Ochranná přilba musí odolávat průniku kuželového předmětů. Způsob zkoušky: Přilba se nasadí na dřevěnou maketu hlavy, která je skloněna tak, aby tečná rovina bodu na skořepině zvoleného pro zkoušku byla dokonale vodorovná. Ve zvoleném bodě se na skořepinu kolmo postaví ocelový razník o hmotnosti 0,3 kg s kuželovou hlavou s vrcholovým úhlem 60° se zaoblením hrotu R 0,5 mm. V této poloze je razník veden prstencem. Na horní plochu razníku se spustí ocelové kladivo o hmotnosti 3 kg z výšky 1 m, naměřené mezi horní plochou razníku a dolní plochou kladiva. Při této zkoušce se hlavice razníku nesmí přiblížit k maketě hlavy na menší vzdálenost než 5 mm, měřeno ve svislém směru. Každý vzorek přilby je zkoušen na dvou libovolně určených bodech, vzdálených nejméně 50 mm nad základní rovinou skořepiny.

Ochranná přilba musí mít dostatečnou tuhost. Způsob zkoušky: Při těchto zkouškách se na přilbě ověřují následky stlačování v podélném a v příčném směru. Pro zkoušku se použije přilba, která nebyla podrobena žádné jiné zkoušce.Přilba se umístí mezi dvě rovnoběžné desky, kterými ji lze stlačovat ve směru její podélné osy. Nejprve se přilba zatíží silou 29,4 N a po dvou minutách se změří vzdálenost mezi oběma deskami. Pak se pravidelně ve dvouminutových intervalech zatížení zvyšuje o 98 N až dosáhne 617,4 N. Po dvou minutách působení tohoto zatížení se opět měří vzdálenost mezi oběma deskami. Potom se síla sníží na 29,4 N a po působení po dobu 5 minut se opět změří vzdálenost mezi deskami. Deformace zjištěná při zatížení 617,4 N nesmí přestoupit hodnotu 40 mm proti deformaci zjištěné na přilbě při zatížení 29,4 N. Při odlehčení přilby na 29,4 N nesmí změřená deformace přestoupit 15 mm proti deformaci zjištěné při tomtéž prvním zatížení.

Veškeré použité materiály, které mohou přijít do kontaktu s pokožkou, musí být hygienicky nezávadné.

Orientační náhled ochranné přilby: