Technický popis zakázky

POPIS OBJEKTU, STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající povlaková živičná hydroizolace je na řadě míst poškozená a nefunkční, dochází k zatékání do objektu v prostoru kuchyňského provozu. Nejvíce poškozená je střecha v oblasti přechodu na atiky, kde došlo k posunu jednotlivých pásů a odtržení v místech svarů jednotlivých pásů. V ploše střechy jsou na mnoha místech rozsáhlé vzduchové kapsy svědčící o přítomnosti vody ve skladbě střechy.

POŽADOVANÝ ZPŮSOB OPRAVY

- Provedení nové povlakové krytiny ploché střechy vč. atik na ploše 770 m2 natavitelným izolačním pásem s plnou modifikací, s nosnou vložkou z polyesterového vlákna o hmotnosti min. 225g/m2, s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření, plnoplošným natavením, včetně prořezání vzdutin, odstranění nesoudržných částí stávajících vrstev izolace, nebo jejich přivaření k podkladu

- Provedení lokálních oprav spádu a nerovností stávající krytiny v ploše, natavitelným izolačním pásem s plnou modifikací s nosnou vložkou z polyesterového vlákna o hmotnosti min. 225g/m2 s břidličným posypem v barvě šedomodré, odolný proti UV záření, plnoplošným natavením, včetně prořezání vzdutin, odstranění nerovností a přivaření stávajících vrstev izolace k podkladu na 5% plochy opravované části střechy (770 m2)

- Klempířské prvky FeZn – ukončovací lišta + trvale plastický tmel (ukončení hydroizolace na atice pod stávajícím atikovým oplechováním) v délce 184 bm.

- Oprava 7 ks střešních vpustí výměnou vč. případných úprav napojení stávajícího potrubí DN 70 mm

- Likvidace odpadu