VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

VĚZNICE  KYNŠPERK  NAD  OHŘÍ

Zlatá č. p. 52, P. O. Box 10, 357 51 Kynšperk n. O.

Tel. : 352 306 111,  fax 352 306 598

___________________________________________________________________________

Technická zpráva

Oprava podlahy kuchyňského provozu v objektu č. 003 – Kuchyňský blok, 
Věznice Kynšperk nad Ohří

Zpracoval: P. Žalman

Datum: 08/2011

Název akce: Oprava podlahy kuchyňského provozu

Místo: Věznice Kynšperk nad Ohří, objekt č. 003 – Kuchyňský blok

Investor: VS ČR, Věznice Kynšperk nad Ohří

1/ Současný stav

Jedná se o opravu podlahy v místnostech č. 207 – varna (128 m2) a č. 210 – výdej stravy – zaměstnanci (31 m2) ve druhém nadzemním podlaží objektu č. 003 – Kuchyňský blok, situovaném v areálu Věznice Kynšperk nad Ohří. Vrchní část podlahy v těchto místnostech se skládá z podkladního betonu, na němž jsou položeny hydroizolační pásy DITRA, dále 2 cm betonové mazaniny a na ní je dlažba 20x20 cm lepená na vazbu, síla 9 mm, protiskluzová, slinutá, podlepená lepidlem na cementové bázi. Dlažba je po opakovaných lokálních opravách, částečně chybí, místy rozbitá – roztříštěná, popraskaná ve vertikálním směru, narušená soudržnost k podkladu i ve spárách. Dlažba je místy vzdutá a odtržená od podkladu hydroizolace. Plocha je stabilně mastná.

2/ Návrh řešení

Navržené řešení vychází z projektové dokumentace, zpracované v lednu 2009 (č.z. 8033) pro kompletní rekonstrukci objektu č. 003 – Kuchyňský blok, nebyla realizována.

Stávající části podlahy – tj. dlažba, betonová mazanina a hydroizolační pásy budou odstraněny. Odkrytá betonová konstrukce podlahy bude očištěna, vyspravena a vyrovnána flexibilní hydroizolační stěrkou RAKO SE 6 ve dvou vrstvách tl. min. 2 mm. Při odstraňování části obkladů stěn u podlahy nesmí dojít k poškození stávajících svislých izolací.

Dle DIN 51130 je minimální požadavek pro provoz této kuchyně na protiskluznost dlažby, tedy úhel skluzu – 19-27°. Označení R11 – skupina: kuchyně škol, mycí linky, prádelny, brusírny.

Jako nová dlažba bude použita keramická dlažba TAURUS INDUSTRIAL 19,8/19,8/0,9 61SR4 TUNIS, R12, kat. č.: TR426061. Dlažba bude lepena na lepidlo RAKO AD 530 (výška hřebene 8 mm) a spárování bude provedeno epoxidovou spárovací hmotou RAKO GE (spárořez – na střih). K obložení soklů varných bloků budou použity tvarovky – sokl s požlábkem 73 mm a kovové ochranné lišty. Na stěny u podlahy budou požity tvarovky – sokl s požlábkem 150x90/9 mm. Tvarovky budou usazeny v úrovní keramické dlažby. Velikost požlábku je R=11 mm. Dilatace dlažby bude provedena dle pokynů výrobce.

Typové označení dlažby je převzato z katalogu výrobce RAKO. V případě použití výrobků jiného výrobce je nutné dodržet barevný odstín a technické parametry navržené dlažby a uvedených výrobků.

Součástí rozsahu prací je také výměna stávajících podlahových vpustí, které budou nahrazeny nerezovými žlaby pro potravinářský provoz, šíře 400 mm, s mřížkovým roštem (protiskluz), s úpravou hran žlabu pro dlažbu a těžký provoz s vpustěmi DN 100 mm včetně sifonů. Směry a rozměry odtoků budou zaměřeny a upřesněny na místě před realizací. V cenové nabídce je nutné počítat, že nové žlaby budou po celé délce varných bloků. Žlaby musí být v provedení s límcem pro připojení na hydroizolaci. Veškeré části pro vnitřní kanalizaci musí mít odolnost na teplotu vody 100°C.

V Kynšperku nad Ohří 18.8.2011