Příloha č. 1 RS – Technická specifikace

Specifikace dodávky

„GŘ OL - dodávka přikrývek“

Uvedená technická specifikace stanoví požadovanou kvalitu zboží. Pokud je použita obchodní firma nebo název či specifické označení zboží, které platí pro určitou osobu za příznačné, nebo způsob řešení specifický pro určitého výrobce, jedná se pouze o ilustrativní příklady technické specifikace. Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, za současného splnění požadovaného účelu použití a kvality.

Předkládaná specifikace dodávky přikrývek - dek (dále též „zboží”) vychází  z ověřených technických a užitných vlastností požadovaného zboží pro využítí v podmínkách Vězeňské služby České republiky. Záměrem zadávání veřejné zakázky je doplnění stávající skladby zboží při zachování jeho ověřených technických a užitných vlastností.

Zadavatel určuje a předkládá technickou specifikaci požadovaného zboží v orientačním zaměření s tím, že zadavatel připouští v souladu s ustanovením  § 46 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, použití a předložení i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení, které budou srovnatelné  s požadavky dále uvedenými v této specifikaci.

Specifikace dodávky příkrývek - dek

Všívaná počesaná přikrývka jednobarevná (barevný odstín: šedý nebo hnědý), po celém obvodu je přikrývka pevně obšita polyesterovou stuhou cca 5 cm širokou (v šíři 2,5 cm na každou stranu) v barvě přikrývky. Rozměr přikrývky 140 – 150 x 220 cm. Celkové orientační materiálové složení 70 % akryl, 20 % Polypropylen 10 % Bavlna. Plošná hmotnost 400 g/m2 (+ - 5%). Pevnosti osnova 250 N, útek 160 N. Kvalitní stálobarevnost na světle, v otěru, při chemickém ošetřování a praní. Zdravotní nezávadnost doložit atestem.

Orientační zaměření na technické parametry

Hodnoty ukazatelů zdravotní nezávadnosti

| Ukazatel | Měřicí jednotka | Hodnota | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah volného formaldehydu | mg.kg-1 | max. 75 | ČSN EN ISO 14184-1 |
| pH vodného výluhu | - | 4,5 – 7,5 | ČSN EN 1413 ČSN EN ISO 3071 |
| Migrace prvků 1) - arsen - olovo - kadmium - rtuť - celkový chrom - chrom (VI+) - kobalt - měď - nikl | mg.kg-1 | max. 1,0 max. 1,0 max. 0,1 max. 0,02 max. 2,0 max. 0,5 max. 4,0 max. 50,0 max. 4,0 | stanovení technikou AAS (např.ČSN EN ISO 15586, ) |
| Obsah aromatických aminů |  | neprokázán | ČSN 62 1156 |

Značení:

Každá přikrývka – deka musí být opatřena textilní etiketou obsahující údaje:

- dodavatel

- identifikace výrobku (např. číselné označení určené dodavatelem)

- rozměr výrobku

- materiálové složení

- jakost výrobku

- symboly ošetřování

- rok výroby

Balení, přeprava, skladování:

Každá přikrývka - deka ve složeném stavu se opatří ochrannou folií (např. PE sáčkem). Pro přepravu a skladování se po 5 kusech upraví do svazku pevně zajištěným proti uvolnění při manipulaci.

Každý svazek přikrývek - dek musí být dále pevně označen vhodným identifikačním štítkem, kde bude uvedeno:

- dodavatel

- identifikace výrobku (např. číselné označení určené dodavatelem)

- počet kusů výrobků ve svazku

- rozměr výrobku

- materiálové složení

- jakost výrobku

- symboly ošetřování

- rok výroby

Pro potřebu zpracování nabídky je vzorek požadovaného zboží k dispozici k náhledu u zadavatele.